## Slide 1
rub Berlin GmbH
 Recycling
 Umwelt
 Biotechnologie

## Slide 2
rub Berlin GmbH
(Technologieunternehmen)
Staatliche und private Prüfinstitute
private Unternehmen
Handelsunternehmen
Staatliche Dienst-stellen, Ministerien
Staatliche + private
Forschungseinrichtungen
Universitäten
Hochschulen
Fachschulen
Recycling-
unternehmen I
Rohstoff-
produzent
Erzeugnis-
produzent
Recycling-
unternehmen II
Recycling-
unternehmen III
Produzent

## Slide 3
rub Berlin GmbH
Made in Germany
Verkehr / Infrastruktur
Produkte und Erzeugnisse
Technologien
Qualitätsmanagement
Recycling
Umwelttechnologien
Deponiebau
Küsten- und Gewässerschutz
Biotechnologische Aufbereitungsverfahren
Umweltbiotechnologie / Altlastensanierung
Biotechnologie
Umwelt

## Slide 4
Produkte / Technologien der
rub Berlin GmbH
Alle Produkte werden in güteüberwachten und
zertifizierten Anlagen hergestellt und verarbeitet nach
DIN EN ISO 9001: 2008
Bei allen Produkten wird grundsätzlich Recyclingmaterial eingesetzt
Der Anteil liegt zwischen 20 … 90 % Recyclingmaterial
Grundsatz: Durch den Einsatz von Recyclingmaterial darf keine
Beeinträchtigung der Qualität erfolgen
 WAPOLENE®
 WAPET®
 WANYL®
 WAFLEX®
 WAPHALT®
 WAWAX®
 DUROFLEX® (WA-80®, Accorex)

## Slide 6
„DUROFLEX-Asphalt“
duro
hart
flexibel
elastisch
 hart im
Sommer
 bleibt flexibel
im Winter
DUROFLEX®

## Slide 7
Project : Bundesstrasse B1/B5 , Berlin Germany September 1997
renewing after 5 years
renewing works:
first layer (upper layer)  “asphalt composition : SMA 0/11 S”, bitumen grade 50/70 + 0,8 Mass.% Duroflex
Project : Bundesstrasse B1/B5 , Berlin Germany March 2012
without repair works from September 1997 until March 2012

## Slide 8
Project: Autobahn A 111, Germany September 1997
maintenance after 7 years
renewing works:
first layer (upper layer)  “asphalt composition : SMA 0/11 S”, bitumen
grade 50/70 + 0,8 Mass.% Duroflex
Project: Autobahn A 111, Germany March 2012
without repair works from September 1997 until March 2012

## Slide 9
Project: Industry Road in Beijing , Beijing China, June 2003
repair works every 5…6 month
renewing works:
first layer (upper layer)  “asphalt composition : AC 10-1, bitumen grade AH-90 + 0,8 Mass.% Duroflex
Project: Industry Road in Beijing, Beijing China, October 2012
without repair works from June 2003 until October 2012

## Slide 10
Project: Highway Tollgate in the Guangdong Province, China April 2004
maintenance all 9…12 month
renewing works:
first layer (upper layer)  “asphalt composition : “ SMA 13”, bitumen grade AH-50 + 0,8 Mass.% Duroflex
binding layer  AC-16, bitumen grade AH-50 + 0,4 Mass.% Duroflex
Project: Highway Tollgate in the Guangdong Province, China October 2012
without repair works from April 2004 until October 2012

## Slide 11
Project: Highway Shanxi Province, China, June 2004
maintenance every year
renewing works:
first layer (upper layer)  “asphalt composition : “ SMA 13”, bitumen grade AH-50
+ 0,8 Mass.% Duroflex
Project: Highway Shanxi Province, China, October 2012
without repair works from June 2004 until October 2012

## Slide 12
Project: L.J.Road, Mumbai, India November 2007
maintenance: 2x per year
renewing works:
first layer (upper layer)  “asphalt composition : “ AC -13”, bitumen grade 50
+ 0,8 Mass.% Duroflex
binding layer  “Macadam”, bitumen grade 50 + 0,5 Mass.% Duroflex
Project: L.J.Road, Mumbai, India January 2012
without repair works from November 2007
until January 2012

## Slide 13
Project “Bogdanovicha Street” bus stop , Minsk, Belarus April 2009
renewing after 2…3 years
first layer (upper layer)  АПДУ-2 1-й марки, bitumen grade 70/90
Mai 2013

## Slide 14
Project „Avenue of Independence“,crossover, Minsk, Belarus,
September 2009
renewing after 2…3 years
first layer (upper layer)  АПДУ-3-НС-1 , bitumen grade 70/90
binding layer  АПДУ-2-ВС-1, bitumen grade 70/90
Mai 2013

## Slide 15
Project „Avenue of Independence“, Minsk, Belarus, bus stop
September 2009
first layer (upper layer)  АПДУ-3-НС-1 , bitumen grade 70/90
binding layer  АПДУ-2-ВС-1, bitumen grade 70/90
Mai 2013

## Slide 16
 Reduzierung von CO2-Emission/ Energieaufwand
ohne Duroflex
mit Duroflex
AH-70
AH-50
AH-90
PMB
AH-70
(Süden)
oder
AH-90
(Norden)
Asphaltmischanlage
Asphaltmischanlage
 Einsparung an Energieaufwand / CO2-Reduzierung
Einsparung an Investitionskosten
Umweltschutz im Straßenbau und in der Asphaltherstellung

## Slide 17
Bedingung: keine Reduzierung der Haltbarkeit und Belastbarkeit des Asphalts
100 % Wiederverwendung von alten Asphalten beim Neubau und der Reparatur von Straßen und Autobahnen
Einsatz von mineralischen Abfällen (Schlacken aus der metallurgischen Industrie bis zu 100 % Einsatz auch in der Deckschicht
Substitution von natürlichen Rohstoffen
∙ Mineralien
∙ Sand
∙ Bitumen
Wiederverwendung von altem Asphalt
Umweltschutz im Straßenbau und bei der Asphaltherstellung
Schutz natürlicher
Ressourcen

## Slide 18
Splitt 5/11 mm Sand 0/2 mm Splitt 2/5 mm Stabilisatoren
Bitumen Filler Splitt 8/11 mm Additive
Mineralien > 93 %
Bitumen > 4 %
Additive > 0,8 %
Asphalt-Komponenten

## Slide 19
Asphalt Additiv Duroflex®

## Slide 20
Spurbildungstest („Hamburg Test“) mit chinesischem Standardasphalt AC-10I
Abb. 1: AC-10I + Bitumen AH 70
 Bruch nach 2.800 Überrollungen
Abb. 2: AC-10I + Bitumen AH 70 + 0,8 % Duroflex®
 20.000 Überrollungen Eindringtiefe 1,5 mm

## Slide 21
Spurbildungstest („Hamburg Test“)
Standard Asphalt AC-10, Bitumen 70/90
Abb. 1: AC-10I + Bitumen AH 70
 Bruch nach 2.800 Überrollungen
Abb. 2: AC-10I + Bitumen AH 70 + 0,8% Duroflex®  20.000 Überrollungen Eindringtiefe 1,5 mm
Abb. 4: AC-10I + Bitumen AH 70 + Duroflex®
 Eindringtiefe  1,5 mm
Abb. 3: AC-10I + Bitumen AH 70
 Eindringtiefe  22 mm

## Slide 22
Abb. 1: AC-10I + Bitumen AH-70 ohne Duroflex®
Abb. 2: AC-10I + Bitumen AH-70 + 0,3 % Duroflex
Abb. 3: AC-10I + Bitumen AH-70 + 0,8 % Duroflex
Modifizierung von Asphalt mit unterschiedlichen Additivmengen
(Prüfkörper nach Spurbildungstest)

## Slide 23
ohneDuroflex mit Duroflex (0,8 %)
ohne Duroflex mit Duroflex (0,8 %)
Kälteverhalten von Duroflex®-modifizierten Asphalt
Dynamischer Biegezug-Test

## Slide 24
SMA 0/11S, Bitumen B 50/70
Traction 3,51 kN
SMA 0/11S , Bitumen B 50/70 + 0,8 % Duroflex
Traction 5,73 kN
SMA 0/11S Bitumen PmB 45A
Traction 5,11 kN
Vergleich der Kältebeständigkeit (-15°C) von modifizierten und nicht modifizierten SMA

## Slide 25
 12 cm
40 … 65 cm
SMA-0/13
ABI-0/16
AC-0/22
0,6 ..0,8% Duroflex®  4cm
0,3 ..0,5 % Duroflex®  8 cm
Straßenkonstruktion der Belastungskategorie
SV, I und II (Autobahnen und Bundesstraßen)

## Slide 26
Mineralzuführung
Trocknung und Erhitzung der Mineralien/Sand
Automatische Messung/Dosierung
Gesonderte Erhitzung aus Einzelsilos
Vordosierung
Einspeisung
Duroflex
Filler
(kalt)
Bitumen
Asphaltmischer
(Mineralien)
(Bitumen)
Duroflex
Asphalt
Vormischen mit Bitumen
Prinzip der Asphaltherstellung

## Slide 27
Duroflex®-Anwendung

## Slide 28: VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT